МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

CEI

IEC

60622

Третє видання

2002-10

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вторинні елементи живлення і акумуляторні елементи живлення, що містять лужні або інші некислотні електроліти - Герметичні нікель-кадмієві призматичні перезаряджуванні окремі елементи

Реєстраційний номер

CEI/IEC 60622:2002

Нумерація стандартів

Починаючи з 1 січня 1997 року всі стандарти МЕК, виходять з позначенням серії, що починається з 60000. Наприклад, стандарт IEC 34-1 тепер називається IEC 60034-1.

Зведені видання стандартів

МЕК в даний час публікує зведені версії своїх стандартів. Наприклад, номери версії 1.0, 1.1 і 1.2 відносяться, відповідно, до базового стандарту, базовий стандарт включає поправку 1 і базовий стандарт включає поправки 1 і 2.

Додаткова інформація про стандарти МЕК

Технічний зміст стандартів МЕК знаходиться під постійним контролем з боку МЕК, забезпечуючи таким чином, щоб їх зміст відповідав рівню поточних технологій. Інформація що відноситься до цього стандарту, включно зі строком його дії, доступна в Каталозі стандартів МЕК (Дивись нижче) разом з новими виданнями стандартів, поправками і виправленнями. Інформація про предмет розгляду і роботу, що проводиться технічним комітетом, який підготував цей стандарт, а також перелік затверджених стандартів, також доступна:

• Веб-сайт МЕК (www.iec.ch)

• Каталог стандартів МЕК

Онлайн-каталог на веб-сайті МЕК (www.iec.ch/searchpub) дозволяє виконувати пошук за різноманітними критеріями, у тому числі пошук за текстом, технічними комітетами та датою публікації. Онлайн інформація також доступна на сторінці щойно затверджених стандартів, відкликаних і замінених, а також виправлених стандартів.

• Щойно опубліковані стандарти МЕК

Це короткий виклад нещодавно затверджених стандартів (www.iec.ch/online_news/justpub) також доступний для отримання електронною поштою. Будь ласка, зверніться до Служби підтримки користувачів (дивись нижче) для отримання додаткової інформації.

• Служба підтримки користувачів

Якщо у вас є будь-які питання з приводу цього стандарту або потрібна додаткова допомога, будь ласка, зверніться до служби підтримки користувачів:

Email: custserv@iec.ch

Teл: +41 22 919 02 11

Фaкс: +41 22 919 03 00

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

CEI

IEC

60095-1

Третє видання

2002-10

Вторинні елементи живлення і акумуляторні елементи живлення, що містять лужні або інші некислотні електроліти - Герметичні нікель-кадмієві призматичні перезаряджувані окремі елементи

© IEC 2002 Авторські права - усі права захищені

Жодна частина цього видання не може бути відтворена чи використана в будь-який формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включаючи фотокопії і мікрофільми, без письмового дозволу видавця.

Міжнародна електротехнічна комісія, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Телефон: +41 22 919 02 11 Факс: +41 22 919 03 00 Електронна пошта: inmail@iec.ch Веб: www.iec.ch

Commission Electrotechnique International

International Electrotechnical Commission

Международная Электротехническая Комиссия

Код ціни   N

Щоб дізнатись ціну, дивіться поточний каталог

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ................................................. .................................................. ................................................................ 5

1 Загальні положення ................................................ .................................................. .................................................. 7

1.1 Сфера застосування ................................................ .................................................. ................................. 7

1.2 Нормативні посилання ............................................... .............................................. ………………………….……7

1.3 Терміни та визначення .............................................. ............................................... ………………………….…..7

1.4 Параметри похибки при вимірюванні.............................................. ......................................................... 8

2 Позначення та маркування .............................................. .................................................. …………………………………….. 8

2.1 Позначення елементів............................................... .................................................. .............................. 8

2.2 Закінчення терміну служби елемента живлення ............................................... ..................................... 9

2.3 Маркування ................................................ .................................................. .............................................9

2.4 Рекомендації по техніці безпеки ............................................... ............................................................... 9

3 Розміри ................................................ .................................................. ..................................................................... 9

4 Електричні випробування ............................................... .................................................. ....................................... 11

4.1 Процедура зарядки для цілей тестування ............................................ .................................................. 11

4.2 Ефективність розрядки ............................................... .............................................................................. 11

4.2.1 Характеристики розрядки при 20 ° C ......................................... ............................................. 11

4.2.2 Характеристики розрядки при +5 ° C ........................................ .............................................. 12

4.2.3 Характеристики розрядки при -18 ° C ........................................ .............................................13

4.2.4 Випробування при великому рівні струму ........................................... ...................................14

4.3 Утримання заряду ............................................... .................................................................................. ... 14

4.4 Зносостійкість ................................................ .................................................. ......................................... 14

4.4.1 Витривалість в циклах ............................................ ................................................................. 15

4.4.2 Витривалість при постійних зарядках ............................................ ........................................ 15

4.5 Прийом заряду при постійній напрузі ............................................ ........................................................ 15

4.6 Надмірна зарядка …............................................. …............................................... …................................ 15

4.7 Робота захисного пристрою …........................................... …................................................................... 16

4.8 Випробування на витік газу …........................................... …............................................... ……………….…. 16

4.9 Зберігання …............................................. …............................................... …............................................ 17

5 Механічні випробування …............................................ …............................................... …...................................... 17

6 Зовнішній вигляд…............................................ …............................................... …………………………………………….….... 17

7 Умови для затвердження і прийняття …......................................... …....................................................................... 17

7.1 Офіційне затвердження типу …............................................ …............................................... ……….…..... 17

7.2 Прийом партії …............................................ …........................................................................................ .18

Бібліографія ….............................................. …...............................................................................................................19

МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМІСІЯ

Вторинні елементи живлення і акумуляторні елементи живлення, що містять лужні або інші некислотні електроліти – Герметичні нікель-кадмієві призматичні перезаряджувані окремі елементи

ПЕРЕДМОВА

- Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) є всесвітньою організацією по стандартизації, що включає всі національні електротехнічні комітети (національні комітети МЕК). Метою МЕК є сприяння міжнародному співробітництву з усіх питань стандартизації в галузі електричних та електронних полів. З цією метою і на додаток до інших заходів, МЕК публікує міжнародні стандарти, технічні характеристики, технічні звіти, загальнодоступні специфікації (PAS) і керівництва (надалі «Публікація (ї) МЕК«). Їх підготовку покладено на технічні комітети; будь-який національний комітет МЕК, зацікавлений в темі, що розглядається, може брати участь в цій підготовчій роботі. Міжнародні, урядові і неурядові організації, що взаємодіють з МЕК, також можуть брати участь в цій підготовці. МЕК тісно співпрацює з Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) відповідно до умов, визначених Угодою між цими двома організаціями.

- Офіційні рішення або угоди МЕК з технічних питань висловлюють, наскільки це можливо, міжнародний консенсус думок з відповідних питань, оскільки кожен технічний комітет має представників від усіх зацікавлених національних комітетів МЕК.

3)  Публікації МЕК мають форму рекомендацій для міжнародного використання і публікуються у вигляді стандартів, технічних умов, технічних звітів або керівництв, і вони приймаються національними Комітетами у такій якості.

4) З метою сприяння міжнародній уніфікації, національні комітети МЕК зобов’язуються застосовувати публікації МЕК прозоро в максимально можливій мірі в їх національних і регіональних виданнях. Будь-яка розбіжність між будь-якою публікацією МЕК і відповідними національними або регіональними публікаціями повинна бути чітко вказана в останніх.

5)  МЕК не забезпечує процедуру маркування, щоб вказати своє схвалення і не може нести відповідальність за будь-яке обладнання, що оголошується таким, яке відповідає характеристикам вказаним в стандарті МЕК.

6) Слід звернути увагу на можливість того, що деякі з елементів цього стандарту МЕК можуть бути предметом патентного права. МЕК не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

Міжнародний стандарт IEC 60622 був підготовлений підкомітетом 21А: Вторинні елементи живлення і елементи живлення, що містять лужні або інші некислотні електроліти, технічного комітету МЕК 21: Вторинні елементи живлення і елементи живлення.

Це третє видання скасовує та замінює друге видання, опубліковане в 1988 році, з виправленням 1 (1989) і виправленням 2 (1992). Це третє видання являє собою технічний перегляд стандарту.

Текст цього стандарту заснований на наступних документах:

| Кінцевий варіант проекту документа (FDIS) | Звіт про голосування (RVD) |
| --- | --- |
| 21A/362FDIS | 21A/370/RVD |

Повну інформацію по голосуванню для схвалення цього стандарту можна знайти у звіті про голосування, що міститься у наведеній вище таблиці

Ця публікація була підготовлена відповідно до Директив ISO / IEC, Частина 3.

Комітет дійшов висновку, що зміст цієї публікації залишиться незмінним до 2008-01. Коли настане ця дата, стандарт буде

• знову підтверджений;

• відкликаний;

• замінений переглянутим виданням, або

• до нього будуть внесені поправки.

Вторинні елементи живлення і акумуляторні елементи живлення, що містять лужні або інші некислотні електроліти – Герметичні нікель-кадмієві призматичні перезаряджувані окремі елементи

- Загальні положення

  - Сфера застосування

Цей міжнародний стандарт визначає маркування, випробування і вимоги до герметичних нікель-кадмієвих призматичних вторинних елементів живлення.

ПРИМІТКА У цьому контексті «призматичні» відноситься до елементів, які мають прямокутні сторони і основу.

Там, де існує стандарт МЕК, що визначає умови випробувань і вимоги до елементів живлення, які використовуються в особливих умовах і який суперечить цьому стандарту, то попередній має старшинство.

  - Нормативні посилання

Наступні посилання є обов’язковими при використанні цього документу.

Для датованих посилань застосовують лише зазначені видання. Для не датованих посилань застосовується останнє видання документа на який посилаються (включаючи будь-які поправки).

IEC 60050-486, Міжнародний електротехнічний словник – Глава 486: Вторинні елементи живлення і акумуляторні елементи живлення.

IEC 60051 (всі частини), Аналогові електричні вимірювальні прилади миттєвої дії і

їх аксесуари

IEC 60410, Плани відбору зразків і процедури контролю за якісними ознаками

IEC 60417 (всі частини), Графічні символи, що використовуються на обладнанні.

IEC 60485, Цифрові електронні вольтметри постійного струму і електронні аналого-цифрові перетворювачі постійного струму.

IEC 61438, Можливі фактори ризику при використанні лужних вторинних елементів живлення і батарейок – Керівництво для виробників і користувачів устаткування.

  - Терміни та визначення

Для досягнення цілей цього міжнародного стандарту визначення, що містяться в IEC 60050-486 застосовуються й у цьому документі.

1.3.1 Герметичні елементи живлення

Це елементи живлення, що є закритими і не випускають газ або рідини при роботі в межах навантажень і температур, зазначених виробником. Елементи оснащені пристроєм безпеки для запобігання небезпечно високого внутрішнього тиску. Елемент живлення не потребує додавання електроліту і призначений для роботи протягом терміну його служби в своєму первісному герметичному стані

1.3.2

номінальна напруга

Номінальна напруга герметичних нікель-кадмієвих перезаряджуваних окремих елементів становить 1,2 В

1.3.3

номінальна ємність

Це кількість електрики C5 А-г (ампер-годин) заявлена виробником, яку один елемент живлення може видати при розрядці при стандартному випробувальному струмі 0,2 It A до встановлення кінцевої напруги 1,0 В при +20 ° C після зарядки, зберігання і розрядки в умовах, зазначених у пункті 4

1.4 Параметри похибки при вимірюванні

Загальна точність контрольованих або виміряних значень, в порівнянні з заданими або фактичними значеннями, повинна бути в межах цих допусків:

а) ± 1% по напрузі;

б) ± 1% для сили струму;

в) ± 2 ° С для температури;

г) ± 0,1% для часу;

д) ± 1% для ємності.

Ці допуски включають в себе комбіновану точність вимірювальних приладів, методів вимірювання, що використовуються, а також всі інших джерел помилок в процесі випробувань.

Для отримання допомоги у виборі приладів див. IEC 60051 для аналогових приладів і IEC 60485 для цифрових приладів. Детальна інформація про прилади, які використовувалися при випробуваннях повинна бути вказана у всіх звітах про результати.

2 Позначення та маркування

2.1 Позначення елементів

Герметичні нікель-кадмієві призматичні вторинні окремі елементи живлення повинні бути позначені буквами

«KC», а потім третьою літерою L, M, H або X що означають:

• низька швидкість розрядки (L);

• середня швидкість розрядки (М);

• висока швидкість розрядки (Н);

• дуже висока швидкість розрядки (X).

ПРИМІТКА Ці позначення типів елементів, як правило, але не виключно, використовуються для наступних показників швидкості розрядки

• L до 0,5 It A,

• М до 3,5 It A,

• Н до 7,0 It A,

• X до і вище 7,0 It A.

Ця група з трьох літер повинна супроводжуватися позначенням номінальної ємності елемента в ампер-годинах.

Приклад: KCH15.

2.2 Закінчення терміну служби елемента живлення

Цей стандарт не визначає закінчення терміну служби елемента.

2.3 Маркування

Кожен елемент повинен нести довговічне маркування, що дає наступну мінімальну інформацію:

• умовне позначення, як зазначено в пункті 2.1, (крім того, допускається, щоб виробник, використовував

власне позначення типу);

• найменування або позначення виробника або постачальника;

• позитивну клему: червону шайбу, або насічений чи виштампуваний символ, (див графічний символ 5005 IEC 60417).

2.4 Рекомендації по техніці безпеки

Виробник повинен надати рекомендації щодо безпечного поводження з елементом живлення. Дивись також IEC 61438.

3 Розміри

Розміри елементів живлення, показані на Рисунку 1, наведені в Таблиці 1.

ПРИМІТКА Елементи живлення можуть також мати чотири або більше клем.

Рисунок 1 – Приклад герметичного призматичного елемента з двома клемами

Таблиця 1 – Розміри для безоболонкових герметичних нікель-кадмієвих призматичних елементів живлення

| Ширина, b мм | Довжина, d мм | Висота, h мм |
| --- | --- | --- |
| 31 | 47 | 129 |
| 36 | 15 | 36 |
| 37 | 31 | 37 |
| 42 | 17 | 42 |
| 42 | 39 | 42 |
| 50 | 35 | 50 |
| 51 | 30 | 51 |
| 51 | 37 | 51 |
| 64 | 63 | 64 |
| 77 | 31 | 77 |
| 77 | 31 | 77 |
| 77 | 31 | 77 |
| 77 | 43 | 77 |
| 77 | 63 | 77 |
| 77 | 81 | 77 |
| 77 | 121 | 77 |
| 93 | 84 | 93 |
| 97 | 19 | 97 |

ПРИМІТКА 1 Розміри, наведені в таблиці 1, відображають рекомендовані значення.

ПРИМІТКА 2. Значення ширини і довжини, наведені в таблиці 1, є максимальними значеннями; їх нижні значення відхилень

наведені в таблиці 2.

ПРИМІТКА 3 Значення висоти наведені в таблиці 1, відносяться до максимальної висоти по клемам або закритим вентиляційним камерам,

в залежності від того, що вище. Нижні межі не вказані.

ПРИМІТКА 4 Розміри наведені в таблиці 1, не пов’язані з параметрами конкретних елементів живлення. Вони застосовуються до всіх видів

герметичних нікель-кадмієвих призматичних елементів, тобто L, M, H і X типів.

Таблиця 2 – Допуски вимірювань в міліметрах

(Дійсна для ширини і довжини)

| До 60 мм | 0 до –2 |
| --- | --- |
| Вище 60 мм і до 120 мм | 0 до –3 |
| Вище 120 мм | 0 до –4 |

4 Електричні випробування

Зарядний і розрядний струм для випробувань відповідно до п. 4.1 до п. 4.8 включно має бути визначений на підставі значень номінальної ємності.

У всіх випробуваннях, за винятком тих, що вказані в п. 4.7, елементи живлення повинні знаходитися в таким умовах, що їх великі бічні сторони не могли деформуватися під дією внутрішнього тиску.

4.1 Процедура зарядки для цілей випробування

Перш ніж розпочати заряджання, елементи повинні були розряджені при температурі 20 ° С ± 5 ° С, при постійному струмі 0,2 It A, аж до кінцевої напруги 1,0 В.

Якщо інше не зазначено в цьому стандарті, зарядка, що передує різним запланованим випробування на розрядку, має здійснюватися при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° C і при постійному струмі 0,1 It A. Тривалість зарядки повинна становити 14 – 16 год.

4.2 Ефективність розрядки

Наступні випробування на розрядку повинні бути виконані в зазначеному порядку.

Всі елементи повинні бути випробувані при 20 ° С, а також при +5 ° C і / або -18 ° C.

4.2.1 Характеристики розрядки при 20 ° C

4.2.1.1 Процедура випробування

Елемент повинен бути заряджений відповідно до п. 4.1. Після зарядки, елемент повинен зберігатися, при температурі навколишнього середовища 20 ° С ± 5 ° С, протягом не менше 1 год., і не більше ніж 4 год. Потім він повинен бути розряджений при тій же температурі навколишнього середовища і, як зазначено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Характеристики розрядки при 20 ° C

| Умови розрядки | Мінімальна тривалість розрядки год / хв / сек |
| --- | --- |
| Значення постійного струму | Кінцева напруга | Позначення елементів живлення |
| A | V | L | M | H | X |
| 0,2 It a | 1,0 | 5 год. | 5 год. | 5 год. | 5 год. |
| 1,0 It | 1,0 |  | 38 хв | 48 хв | 54 хв |
| 5,0 It b | 0,8 | - | - | 2 хв 30 сек | 6 хв 30 сек |
| 10,0 It b | 0,8 | - | - | - | 1 хв 30 сек |
| а Для цього випробування допускається проведення п’яти циклів, яке повинно, однак, бути призупинено в кінці першого циклу, що відповідає вимогам. B Перед 5 It A і 10 It A розрядним випробуванням, може бути проведений тренувальний цикл якщо необхідно. Цей цикл має складатися з зарядки при 0,1 It A відповідно до п. 4.1 і розрядки при 0,2 It A при температурі навколишнього середовища від 20 ° C ± 5 ° C відповідно п. 4.2.1 |

4.2.1.2 Критерії відповідності

Тривалість розрядки повинна бути не менше мінімальної величини, зазначеної в таблиці 3.

4.2.2 Характеристики розрядки при +5 ° C

4.2.2.1 Процедура випробування

Елемент повинен бути заряджений відповідно до п. 4.1. Після зарядки, елемент повинен зберігатися, при температурі навколишнього середовища + 5 ° С ± 2 ° C, протягом 24 год. Мають бути вжиті заходи щоб температура електроліту досягнула +5 ° С ± 2 ° С протягом 24 год. Потім елемент живлення повинен бути розряджений при температурі навколишнього середовища, яка зазначена в таблиці 4.

Таблиця 3 – Характеристики розрядки при +5 ° C

| Умови розрядки | Мінімальна тривалість розрядки год / хв / сек |
| --- | --- |
| Значення постійного струму | Кінцева напруга | Позначення елементів живлення |
| A | V | L | M | H | X |
| 0,2 It | 1,0 | 3 год 24 хв | 3 год 42 хв | 3 год 54 хв | 4 год 18 хв |
| 1,0 It | 1,0 | - | 25хв | 36 хв | 44 хв |
| 2,0 It a | 1,0 | - | - | 10 хв | 18 хв 30 сек |
| 3,0 It a | 0,8 | - | - | - | 10 хв 30 сек |
| а Перед випробуваннями 2 It A і 3 It A, при необхідності, може бути проведений тренувальний цикл. Цей цикл має складатися з зарядки при 0,1 It A відповідно до п. 4.1 і розрядки при 0,2 It A, при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° C, відповідно до п. 4.2.1. |

4.2.2.2 Критерії відповідності

Тривалість розрядки повинна бути не менше мінімальної величини, зазначеної в таблиці 4.

4.2.3 Характеристики розрядки при –18 °C

4.2.3.1 Процедура випробування

Елемент повинен бути заряджений відповідно до п. 4.1. Після зарядки, елемент повинен зберігатися, при температурі навколишнього середовища –18 ° С ± 2 ° C, протягом 24 год. Мають бути вжиті заходи щоб температура електроліту досягнула –18 ° С ± 2 ° С протягом 24 год. Потім елемент живлення повинен бути розряджений при температурі навколишнього середовища, яка зазначена в таблиці 5.

Таблиця 3 – Характеристики розрядки при –18 °C

| Умови розрядки | Мінімальна тривалість розрядки год / хв / сек |
| --- | --- |
| Значення постійного струму | Кінцева напруга | Позначення елементів живлення |
| A | V | L | M | H | X |
| 0,2 It | 1,0 | 2 год 8 хв | 2 год 24 хв | 2 год 39 хв | 2 год 54 хв |
| 1,0 It | 0,9 | - | 12 хв | 21 хв | 27 хв |
| 2,0 It a | 0,9 | - | - | 6 хв | 9 хв |
| 3,0 It a | 0,8 | - | - | - | 4 хв |
| а Перед розрядними випробуваннями 2 It A і 3 It A, при необхідності, може бути проведений тренувальний цикл. Цей цикл має складатися з зарядки при 0,1 It A відповідно до п. 4.1 і розрядки при 0,2 It A, при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° C, відповідно до п. 4.2.1. |

4.2.3.2 Критерії відповідності

Тривалість розрядки повинна бути не менше мінімальної величини, зазначеної в таблиці 5.

4.2.4 Випробування при великому рівні струму

Цей тест призначений для оцінки здатності елементів живлення витримувати великі струми.

4.2.4.1 Метод випробування

Елемент живлення повинен бути заряджений відповідно до п. 4.1. Після зарядки, елемент повинен зберігатися, при температурі навколишнього середовища 20 ° С ± 5 ° С, протягом не менше 1 год., і не більше 4 год. Потім він повинен бути розряджений протягом 5 секунд при температурі навколишнього середовища і струмом, наведеними в таблиці 6. Під час розрядки напруга на клемах повинна бути записана.

Таблиця 6 – Значення великих струмів

| Тип елементу живлення | Значення постійного струму |
| --- | --- |
| L | 6 It A |
| M | 10 It A |
| H | 15 It A |
| X | 20 It A |

4.2.4.2 Критерії відповідності

Не повинно бути плавлення, деформації внутрішніх компонентів елементу живлення. Крім того, в напрузі, що видає елемент живлення під час розрядки не повинно бути ніяких розривів.

4.3 Утримання заряду

Характеристики утримання заряду повинні бути перевірені наступним випробуванням:

Після зарядки відповідно до п. 4.1, елемент живлення повинен зберігатися з розімкнутим контуром протягом 28 днів. Середня температура навколишнього середовища повинна складати 20 ° С ± 2 ° С. Під час зберігання температуру можна змінювати в діапазоні від 20 ° С ± 5 ° С протягом коротких періодів часу. Елемент повинен потім бути розряджений в умовах, зазначених в п. 4.2.1  зі струмом 0,2 It A. Тривалість розрядки повинна бути не менше 3 год 15 хв.

4.4 Зносостійкість

4.4.1 Витривалість в циклах

4.4.1.1 Умови проведення випробувань

Випробування на довговічність повинно проводитися при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° C. Повинні бути прийняті запобіжні заходи, щоб температура елементу живлення не піднімалася вище +35 ° C протягом тесту, шляхом примусового повітряного охолодження, при необхідності. Перед першим циклом, елемент повинен бути розряджений при постійному струмі 0,2 А до падіння напруги до 1,0 В.

4.4.1.2 Цикли 1 – 49

Циклічні випробування здійснюється за умов, зазначених в таблиці 7. Зарядка і розрядка завжди здійснюється при постійному струмі. Циклічні випробування мають бути безперервними, за винятком тих випадків, коли допускається, щоб елемент стояв протягом короткого періоду в кінці розрядки кожного 49-го і 50-го циклу, щоб розпочати наступну 50-циклову послідовність в зручний час.

Таблиця 7 – Витривалість в циклах

| Номер циклу | Зарядка | Розрядка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 It A протягом 14 год | 0,2 It A протягом 3 год |
| 2-48 | 0,2 It A протягом 3 год 45 хв | 0,2 It A протягом 3 год |
| 48 | 0,2 It A протягом 3 год 45 хв | 0,2 It A до 1,0 В |

4.4.1.3 Цикл 50

Елемент повинен бути заряджений відповідно до п. 4.1 і повинно проводитися випробування ємності, як зазначено в п. 4.2.1, при струмі розрядки 0,2 It A.

4.4.1.4 Критерії відповідності

Цикли від 1 до 50 повинні повторюватися до тих пір, поки тривалість розрядки при будь-якому 50-му циклі стає меншою ніж 3 год. На цьому етапі, повинен проводитися ще один цикл відповідно до п. 4.2.1 з силою струму 0,2 А.

Випробування на витривалість вважається завершеним, коли два таких послідовних цикли вимірювання ємності дають тривалість розряду менше 3 годин.

Число циклів, отриманих, коли тест завершений, повинна бути не менше 400. Під час цього тесту не повинен статися витік рідкого електроліту.

4.4.2 Витривалість при постійний зарядках

Елемент живлення повинен бути підготовлений відповідно до п. 4.1. Випробування має відбутись відразу після зарядки елемента зі струмом 0,02 It A протягом 91 дня.

Елемент повинен бути потім розряджений струмом 0,2 It A, як зазначено в п. 4.2.1. Цей цикл повинен повторюватися три рази. Коротка затримка між циклами дозволена, щоб почати новий цикл в зручний час.

Повинні бути вжиті заходи, щоб температура елементу не піднімалася вище 30 ° C під час випробування, наприклад, шляхом забезпечення примусового повітряного охолодження, при необхідності.

Тривалість розрядки, отриманої після завершення чотирьох послідовних циклів, як це визначено вище, повинна бути не менше 4 год 15 хв. Під час цього тесту не повинен статися витік рідкого електроліту.

4.5 Прийом заряду при постійній напрузі

Цей стандарт не передбачає випробування прийому зарядки при постійній напрузі.

Зарядка при постійній напрузі не рекомендується.

4.6 Надмірна зарядка

Елемент живлення повинен бути підготовлений відповідно до п. 4.1.

Випробування має відбутися відразу після зарядки елемента при постійному струмі 0,03 It A, протягом 28 днів, при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° C.

Повинні бути вжиті заходи, щоб температура елементу не піднімалася вище 30 ° C під час випробування, наприклад, шляхом забезпечення примусового повітряного охолодження, при необхідності.

Після цієї операції зарядки, елемент повинен зберігатися при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° C протягом не менше 1 год, але не більше 4 годин.

Елемент повинен бути потім розряджений при температурі навколишнього середовища 20 ° С ± 5 ° С при постійному струмі 0,2 It A до падіння напруги до 1,0 В. Тривалість розрядки повинна бути не менше 4 год 15 хв. Під час цього тесту не повинен статися витік рідкого електроліту.

  - Робота захисного пристрою

Попередження: СЛІД БУТИ ВКРАЙ ОБЕРЕЖНИМИ ПРИ ПРОВЕДЕНІ ЦЬОГО ВИПРОБУВАННЯ! ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ПОВИННІ ПЕРЕВІРЯТИСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО, І СЛІД ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ КОТРІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ МОЖУТЬ ЛОПНУТИ З ВИБУХОВОЮ СИЛОЮ, НАВІТЬ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНИ БУЛИ ВІДКЛЮЧЕНІ ВІД СТРУМУ ЗАРЯДКИ. З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ ЦЕ ВИПРОБУВАННЯ ПОВИННО ПРОВОДИТИСЬ В ЗАХИСНІЙ КАМЕРІ.

У разі, коли елемент зарядки обладнаний захисним пристроєм, наступне випробування проводиться для того, щоб

встановити, чи він дозволяє витік газу, коли внутрішній тиск перевищує критичне значення.

тобто, такий тиск, при якому захисний пристрій має спрацювати.

Елемент живлення повинен бути підданий примусовій розрядці при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° С при

постійному струмі 0,2 It A до падіння напруги  до 0,0 В.

Струм повинен потім бути збільшений до 1 It А і примусова розрядка має продовжуватися при температурі навколишнього середовища 20 ° C ± 5 ° С протягом 30 хв.

Під час і в кінці цієї розрядки елемент живлення не повинен зруйнуватися або вибухнути. Витік електроліту і деформація елементу є прийнятними.

4.8 Випробування на витік газу

Елемент живлення повинен бути підготовлений відповідно до п. 4.1. Елемент повинен бути додатково заряджений постійним струмом 0,02 It А. Протягом цієї зарядки напруга зарядки має бути виміряна з інтервалом в 30 хв. Коли напруга стабілізується елемент повинен бути занурений в ізолююче масло і зарядка продовжується ще протягом 1 год. Тоді, з елементу, який все ще заряджається, можлива поява бульбашок газу, котра повинна бути помічена протягом однієї години.

Жодна бульбашка газу не повинна спостерігатися протягом цього періоду в 1 год.

4.9 Зберігання

Елементи живлення повинні бути підготовлені для зберігання відповідно до інструкцій виробника. Елементи потім повинні зберігатися з розімкнутим контуром, при середній температурі навколишнього середовища 20 ° С ± 5 ° С і при відносній вологості 65% ± 20%, протягом 12 місяців. Протягом періоду зберігання температура навколишнього середовища не повинна в будь-який час виходити за межі 20 ° C ± 10 ° C.

Після завершення періоду зберігання, елементи повинні бути готові до використання відповідно до інструкції виробника. Потім елементи можуть піддаватися випробуванням, зазначеним у п. 4.2.1 і вони мають відповідати всім вимогам цього підрозділу.

5 Механічні випробування

Механічні випробування повинні бути розроблені в залежності від передбачуваного застосування. Цей стандарт не встановлює механічні випробування, які повинні бути предметом угоди між замовником і виготовлювачем.

6 Зовнішній вигляд

Елементи живлення повинні проходити візуальний огляд. Має бути встановлена відсутність тріщин, пошкоджень або корозії. Будь-яка деформація повинна бути в межах допусків, зазначених в креслення виробників.

7 Умови для схвалення і прийняття

7.1 Затвердження типу

Для офіційного затвердження типу має використовуватися вибірка і послідовність випробувань, що наведені у таблиці 8.

Загальна кількість елементів, необхідна для затвердження типу є 32. Елементи живлення, що використовуються для випробувань повинні бути новими.

Всі елементи повинні бути піддані випробуванням, в групі А, після чого вони повинні бути розділені випадковим чином на п'ять груп по п'ять елементів, кожна, названі B, C, D, E і G і одну групу з шести елементів названу F відповідно. Це дозволяє мати один резервний елемент, який дасть змогу провести повторне випробування для покриття будь-якого інциденту, який може статися за межами відповідальності постачальника. Випробування повинні проводитися в певній послідовності в межах кожної групи елементів.

Кількість дефектних елементів, котра допускаються на групу, і в цілому, наведена в таблиці 8. Елемент вважається дефектним, якщо він не відповідає вимогам всіх або частини випробувань групи.

Таблиця 8 - Послідовність випробувань для затвердження типу

| Група | Розмір вибірки | Пункт або підпункт | Випробування | Допустима кількість дефектних елементів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На групу | Загалом |
| A | 32 | 2.3 3.1 4.2.1 | Маркування Розміри Розрядка при 20 ° C | 0 | 2 |
| B | 5 | 4.2.2 і/чи 4.2.3 4.2.4 | Розрядка при + 5 ° С, і / або -18 ° C Випробування великими струмами | 1 |  |
| C | 5 | 4.6 4.7 | Надмірна зарядка Робота захисного пристрою | 0 |  |
| D | 5 | 4.3 4.4.1 | Утримання заряду Зносостійкість в циклах | 1 |  |
| E | 5 | 4.4.2 | Витривалість при постійних зарядках | 1 |  |
| F | 6 | 4.8 | Випробування на витік газу | 0 |  |
| G | 5 | 4.9 | Зберігання | 1 |  |

7.2 Прийом партії

Ці тести застосовують до поставок окремих елементів живлення.

Якщо інше не погоджено між постачальником і покупцем, перевірки і випробування повинні проводитися з використанням рівнів контролю та AQL (прийнятний рівень якості), що рекомендовані в таблиці 9. Слід встановити порядок відбору зразків відповідно до IEC 60410.

Таблиця 9 – Рекомендована черговість випробувань для прийняття партії

| Група | Пункт або підпункт | Перевірка/Випробування | Рекомендації |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рівень контролю | Прийнятний рівень якості % |
| A |  | Візуальний огляд | ІІ | 4 |
| B | 3 2.3 | Фізичне дослідження: - Розміри - Вага - Маркування | S3 S3 S3 | 1 1 1 |
| C | 4.2.1 | Електричне дослідження: - Напруга холостого ходу і полярність - Розрядка при 20 ° C | ІІ S3 | 0,65 1 |
| ПРИМІТКА Дві або кілька відмов по одному елементу не підсумовуються. Тільки відмова, що відповідає низькому AQL (прийнятний рівень якості) береться до уваги. |

Бібліографія

IEC 61434, Вторинні елементи живлення та акумуляторні елементи живлення, що містять лужні або інші некислотні електроліти - Керівництво по визначенню сили струму в лужних вторинних елементах живлення і стандартів батарейок.

ISBN 2-8318-6634-0

ICS 29.220.30

Верстається і друкується Центральним бюро МЕК

Женева, Швейцарія